Representative geochemical data for the different alteration types at the Elatsite deposit

|  | Granodiorites of Vezhen pluton |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-silicate |  |  | K-silicate-sericitic |  |  |
| n | 2400 | 1150 | 155 | 402 | 2650 | 2235-2A |
| SiO2 | 65.71 | 67.61 | 65.56 | 63.50 | 63.64 | 64.56 |
| TiO2 | 0.51 | 0.47 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 |
| Al2O3 | 15.12 | 15.34 | 15.52 | 16.35 | 16.57 | 15.72 |
| Fe2O3* | 3.79 | 2.67 | 4.25 | 4.60 | 4.51 | 3.95 |
| MnO | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| MgO | 2.82 | 2.15 | 2.35 | 3.15 | 3.17 | 2.75 |
| CaO | 1.71 | 1.10 | 1.15 | 1.11 | 2.58 | 0.97 |
| Na2O | 2.48 | 3.63 | 2.88 | 2.52 | 3.44 | 3.08 |
| K2O | 4.73 | 4.29 | 6.21 | 5.29 | 3.74 | 4.95 |
| P2O5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| LOI | 2.75 | 2.25 | 1.17 | 2.62 | 1.59 | 3.06 |
| Total | 99.69 | 99.55 | 99.79 | 99.84 | 99.92 | 99.67 |
| Sc | 11.08 | 10.89 | 12.01 | 12.65 | 9.63 | 10.65 |
| V | 103.64 | 102.49 | 126.68 | 111.35 | 95.38 | 99.93 |
| Cr | 68.57 | 48.17 | 61.61 | 67.81 | 74.32 | 74.67 |
| Co | 12.47 | 11.65 | 12.02 | 10.18 | 8.78 | 18.40 |
| Ni | 20.01 | 14.68 | 15.09 | 15.98 | 15.69 | 18.56 |
| Cu | 1815.96 | 3376.65 | 1130.78 | 794.25 | 56.71 | 2321.07 |
| Zn | 20.54 | 23.03 | 37.39 | 44.26 | 26.86 | <19.2058 |
| Ga | 15.49 | 15.72 | 16.51 | 18.88 | 17.28 | 16.22 |
| As | <11.2104 | <11.1314 | <14.5317 | 11.77 | 13.34 | 11.51 |
| Rb | 181.76 | 139.97 | 220.17 | 213.39 | 153.68 | 171.80 |
| Sr | 302.11 | 201.02 | 450.04 | 197.94 | 380.62 | 190.32 |
| Y | 15.57 | 12.00 | 13.59 | 13.84 | 16.29 | 13.95 |
| Zr | 123.92 | 121.60 | 130.95 | 146.72 | 154.85 | 141.86 |
| Nb | 7.97 | 9.62 | 10.27 | 9.73 | 9.70 | 8.87 |
| Mo | 77.59 | 37.29 | 5.23 | <5.1666 | <4.2985 | 51.00 |
| Cs | 7.07 | 3.46 | 3.49 | 14.68 | 6.98 | 3.68 |
| Ba | 893.38 | 356.02 | 1740.18 | 591.48 | 782.68 | 657.03 |
| Hf | 2.98 | 3.22 | 4.49 | 4.86 | 4.12 | 2.99 |
| Ta | 0.87 | 0.73 | 1.01 | 0.80 | 1.00 | 0.74 |
| W | 2.36 | 4.01 | 4.04 | 1.85 | <2.0076 | 5.41 |
| Pb | 10.06 | 7.72 | 11.75 | 5.87 | 9.76 | 7.95 |
| Th | 12.71 | 13.20 | 8.89 | 11.08 | 11.60 | 7.97 |
| U | 3.70 | 3.63 | 1.96 | 3.13 | 3.89 | 3.16 |
| La | 22.73 | 20.03 | 20.86 | 19.53 | 30.07 | 21.05 |
| Ce | 43.29 | 37.94 | 38.46 | 39.82 | 56.54 | 42.68 |
| Pr | 4.76 | 4.31 | 4.12 | 4.36 | 6.08 | 4.95 |
| Nd | 17.67 | 13.84 | 17.03 | 17.59 | 20.83 | 19.82 |
| Sm | 4.49 | 3.06 | 3.61 | 3.02 | 5.12 | 3.62 |
| Eu | 1.14 | 0.72 | 1.03 | 0.94 | 1.17 | 1.00 |
| Gd | 3.36 | 3.35 | 2.37 | 2.77 | 3.86 | 3.26 |
| Tb | 0.41 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.46 |
| Dy | 2.86 | 1.54 | 3.14 | 2.51 | 3.13 | 2.92 |
| Ho | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.49 | 0.51 | 0.41 |
| Er | 2.04 | 1.32 | 1.39 | 1.53 | 1.93 | 1.88 |
| Tm | 0.21 | <0.29601 | <0.37321 | <0.33291 | 0.32 | 0.36 |
| Yb | 1.67 | 2.08 | 1.57 | 1.53 | 1.99 | 3.01 |
| Lu | 0.28 | 0.24 | <0.35917 | 0.27 | 0.40 | <0.27017 |
| *Fe2O3 - | total Fe2O3 | +FeO |  |  |  |  |

Representative geochemical data for the different alteration types at the Elatsite deposit (Cont.)

|  | Quartz-monzodiorite porphyries |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na-Ca alteration |  | K-silicate-sericite | Quartz-sericitic |  | Propylitic | Argyllic-like |
| n | 56-08 | Hb veins | 1965 | 1090 | 570 | 036-3 | 620 |
| SiO2 | 60.07 | 52.15 | 64.27 | 58.43 | 57.87 | 50.89 | 66.68 |
| TiO2 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 1.12 | 0.08 |
| Al2O3 | 18.04 | 3.12 | 16.72 | 17.75 | 18.13 | 17.30 | 17.57 |
| Fe2O3* | 4.44 | 9.63 | 3.16 | 5.95 | 4.15 | 9.59 | 0.57 |
| MnO | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.02 |
| MgO | 2.15 | 16.46 | 2.29 | 1.71 | 1.19 | 4.94 | 0.25 |
| CaO | 3.13 | 11.76 | 0.96 | 1.97 | 3.83 | 6.15 | 1.32 |
| Na2O | 4.25 | 0.61 | 4.54 | 0.13 | 1.13 | 2.96 | 2.76 |
| K2O | 4.50 | 0.90 | 4.51 | 5.41 | 7.43 | 2.55 | 9.48 |
| P2O5 | 0.12 | 0.87 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.00 |
| LOI | 2.51 | 3.53 | 2.50 | 7.84 | 5.60 | 4.03 | 1.21 |
| Total | 99.70 | 99.87 | 99.44 | 99.90 | 99.93 | 99.90 | 99.92 |
| Sc | 9.715 | 54.524 | 12.852 | 13.259 | 7.625 | 30.689 | <7.0359 |
| V | 150.377 | 278.952 | 166.887 | 182.024 | 146.245 | 234.765 | 27.791 |
| Cr | <31.6515 | 29.822 | <32.8293 | <29.6277 | 38.150 | 69.254 | <69.0504 |
| Co | 7.108 | 31.909 | 10.335 | 13.350 | 6.099 | 21.939 | 17.870 |
| Ni | 15.328 | 48.567 | 19.169 | 9.477 | 14.244 | 12.393 | 23.177 |
| Cu | 78.946 | 933.706 | 4291.103 | 415.540 | 65.200 | 49.322 | 127.568 |
| Zn | 19.341 | 84.173 | 105.327 | 35.711 | 21.586 | 96.190 | 34.598 |
| Ga | 18.687 | 10.370 | 13.312 | 18.014 | 19.396 | 17.546 | 21.071 |
| As | <10.5453 | <8.5871 | <9.9973 | 87.619 | 12.352 | 8.550 | 25.473 |
| Rb | 116.152 | 18.785 | 109.888 | 221.939 | 238.130 | 106.747 | 182.906 |
| Sr | 2661.431 | 24.520 | 338.394 | 122.688 | 219.574 | 425.507 | 343.017 |
| Y | 14.311 | 127.585 | 13.388 | 12.641 | 14.437 | 30.341 | 2.530 |
| Zr | 86.248 | 24.646 | 85.976 | 85.451 | 93.335 | 156.488 | 59.246 |
| Nb | 4.402 | 13.637 | 5.588 | 5.005 | 4.224 | 11.229 | 1.258 |
| Mo | <5.3854 | 2.932 | 88.129 | 7.545 | <5.2692 | <4.037 | <10.4202 |
| Cs | 2.710 | <0.37899 | 1.393 | 16.274 | 17.833 | 2.889 | 3.233 |
| Ba | 1341.474 | 37.616 | 312.338 | 299.032 | 762.685 | 810.432 | 518.432 |
| Hf | 3.310 | 2.175 | 3.519 | 2.281 | 2.472 | 4.879 | 4.573 |
| Ta | 0.701 | 1.242 | 0.633 | 0.635 | <0.62189 | 0.597 | <0.6492 |
| W | <2.1137 | 1.183 | 3.616 | 6.280 | 2.233 | 2.571 | <4.4829 |
| Pb | 6.098 | 2.514 | 11.113 | 7.025 | 6.483 | 30.867 | 6.782 |
| Th | 10.958 | 9.154 | 8.058 | 7.782 | 9.397 | 6.540 | 1.729 |
| U | 4.189 | 1.015 | 1.998 | 3.043 | 2.698 | 1.210 | 0.786 |
| La | 24.043 | 34.959 | 27.469 | 18.235 | 24.231 | 27.736 | 3.254 |
| Ce | 47.594 | 100.402 | 51.045 | 36.751 | 47.717 | 56.968 | 6.606 |
| Pr | 5.036 | 14.887 | 5.844 | 4.139 | 5.459 | 7.093 | 0.754 |
| Nd | 19.384 | 76.462 | 18.838 | 16.507 | 23.509 | 30.326 | 2.935 |
| Sm | 3.580 | 20.844 | 3.136 | 3.172 | 4.071 | 6.474 | <3.9717 |
| Eu | 0.878 | 1.429 | 1.094 | 0.845 | 1.121 | 1.580 | 1.092 |
| Gd | 2.740 | 21.279 | 2.306 | 2.675 | 3.057 | 5.105 | 2.566 |
| Tb | 0.391 | 3.417 | 0.351 | 0.366 | 0.427 | 0.772 | <0.40899 |
| Dy | 2.510 | 21.813 | 2.313 | 2.140 | 2.579 | 4.892 | 1.405 |
| Ho | 0.413 | 4.233 | 0.397 | 0.508 | 0.471 | 1.131 | 0.380 |
| Er | 1.456 | 12.263 | 1.458 | 1.699 | 1.565 | 2.820 | 0.679 |
| Tm | 0.222 | 1.765 | 0.316 | 0.302 | 0.243 | 0.497 | 0.448 |
| Yb | 2.426 | 15.107 | 1.735 | 1.124 | 2.170 | 2.942 | <2.5941 |
| Lu | 0.346 | 2.044 | 0.226 | <0.19544 | 0.328 | 0.427 | <0.47175 |
| *Fe2O3 - | total Fe2O3 | +FeO |  |  |  |  |  |

Representative geochemical data for the different alteration types at the Elatsite deposit (Cont.)

|  | Granodiorite porphyries |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na-Ca-K-silicate |  | K-silicate-sericitic |  | Quartz-sericitic | Propylitic |  |
| n | 48-03 | 48-05 | 655 | 660A | 625 | 27 | 50 |
| SiO2 | 64.70 | 64.76 | 61.09 | 61.80 | 57.92 | 60.97 | 62.75 |
| TiO2 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.67 |
| Al2O3 | 15.42 | 16.36 | 17.96 | 18.33 | 18.37 | 18.08 | 16.19 |
| Fe2O3* | 4.46 | 2.93 | 4.68 | 4.49 | 4.80 | 4.81 | 5.78 |
| MnO | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| MgO | 2.64 | 1.81 | 2.52 | 2.50 | 1.30 | 1.55 | 2.48 |
| CaO | 2.35 | 2.51 | 2.94 | 2.86 | 3.60 | 4.18 | 4.06 |
| Na2O | 3.67 | 3.24 | 4.22 | 4.16 | 1.46 | 4.17 | 3.32 |
| K2O | 4.68 | 5.84 | 2.63 | 2.55 | 6.35 | 2.59 | 3.12 |
| P2O5 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| LOI | 1.06 | 1.52 | 3.19 | 2.50 | 5.49 | 2.78 | 1.33 |
| Total | 99.72 | 99.62 | 99.84 | 99.77 | 99.92 | 99.88 | 99.91 |
| Sc | 13.504 | 13.386 | 12.580 | 11.242 | 9.237 | 6.509 | 14.099 |
| V | 155.061 | 171.787 | 156.702 | 155.172 | 151.243 | 96.495 | 108.777 |
| Cr | 48.253 | 54.640 | 33.718 | 31.145 | 44.850 | 63.647 | 157.667 |
| Co | 11.927 | 8.639 | 9.999 | 9.015 | 4.537 | 7.427 | 13.180 |
| Ni | 15.670 | 18.106 | <11.5846 | 8.340 | <10.1394 | 13.041 | 15.352 |
| Cu | 1834.447 | 2226.831 | 559.160 | 1155.124 | 108.764 | 22.001 | 25.484 |
| Zn | 37.793 | 489.210 | 21.271 | 21.841 | 31.967 | 65.287 | 79.951 |
| Ga | 15.408 | 16.803 | 16.930 | 19.988 | 20.008 | 16.453 | 16.430 |
| As | 10.525 | <10.6529 | 10.815 | <9.1806 | 8.758 | 11.647 | <9.7212 |
| Rb | 128.098 | 147.235 | 102.374 | 80.217 | 221.407 | 78.242 | 99.717 |
| Sr | 257.517 | 276.813 | 750.441 | 767.836 | 225.172 | 819.296 | 385.501 |
| Y | 17.271 | 17.824 | 17.652 | 14.756 | 14.394 | 18.968 | 20.212 |
| Zr | 150.764 | 111.535 | 85.819 | 94.021 | 100.031 | 146.223 | 156.280 |
| Nb | 10.701 | 7.679 | 5.968 | 5.748 | 4.996 | 8.946 | 12.902 |
| Mo | 4.897 | 5.381 | 54.192 | 32.620 | <6.04 | <6.4305 | 8.979 |
| Cs | 1.307 | 1.175 | 3.282 | 3.086 | 35.266 | 2.407 | 1.256 |
| Ba | 329.628 | 631.013 | 584.447 | 629.581 | 632.716 | 839.468 | 757.040 |
| Hf | 4.064 | 3.111 | 3.195 | 2.567 | 3.580 | 3.801 | 3.526 |
| Ta | 0.835 | 0.569 | 0.715 | 0.536 | 0.603 | 0.901 | 1.119 |
| W | 1.768 | 4.025 | 2.599 | 2.377 | 1.649 | 2.528 | 5.892 |
| Pb | 6.935 | 7.299 | 6.630 | 7.603 | 5.136 | 15.161 | 26.892 |
| Th | 11.786 | 9.412 | 7.999 | 8.845 | 11.110 | 10.092 | 14.553 |
| U | 3.652 | 2.920 | 3.315 | 2.989 | 3.217 | 2.757 | 3.854 |
| La | 16.881 | 24.242 | 26.514 | 29.334 | 31.158 | 37.950 | 36.681 |
| Ce | 34.615 | 51.023 | 49.428 | 54.452 | 57.672 | 72.780 | 68.052 |
| Pr | 4.227 | 5.736 | 5.730 | 5.789 | 6.455 | 7.788 | 6.791 |
| Nd | 13.254 | 22.085 | 24.377 | 20.671 | 22.667 | 31.934 | 25.647 |
| Sm | 4.023 | 4.076 | 5.081 | 4.534 | 4.787 | 5.135 | 4.683 |
| Eu | 0.660 | 0.895 | 1.086 | 0.898 | 1.314 | 1.062 | 1.106 |
| Gd | 3.036 | 4.491 | 3.783 | 3.257 | 3.314 | 4.885 | 3.978 |
| Tb | 0.430 | 0.505 | 0.479 | 0.482 | 0.363 | 0.602 | 0.655 |
| Dy | 3.007 | 3.370 | 2.902 | 2.739 | 2.408 | 3.151 | 3.124 |
| Ho | 0.561 | 0.722 | 0.594 | 0.587 | 0.498 | 0.739 | 0.684 |
| Er | 1.828 | 1.979 | 1.723 | 1.844 | 1.592 | 2.347 | 1.784 |
| Tm | 0.306 | <0.31571 | 0.414 | 0.314 | 0.269 | 0.225 | 0.318 |
| Yb | 2.463 | 2.077 | 2.016 | 2.230 | 1.723 | 3.311 | 1.403 |
| Lu | 0.390 | 0.261 | 0.248 | <0.26812 | 0.348 | 0.343 | 0.394 |
| *Fe2O3 - | total Fe2O3 | +FeO |  |  |  |  |  |

Powder XRD pattern of: A) quartz-adularia-carbonate alteration; B) argillic-like alteration.